| Технические характеристики | Mobilgrease FM 221 & FM 222 |
| --- | --- |
| Описание продукта: |
| Mobilgrease FM 221 and FM 222 представляют собой многоцелевые продукты с высоким уровнем эксплутационных свойств, специально разработанные для смазки оборудования пищевой промышленности. Композиции Mobilgrease FM 221 and FM 222 состоят из компонентов, отвечающих требованиям CFR 178.3570, глава 21 и зарегистрированных в NSF в классе смазочных материалов Н1. Оборудование пищевой промышленности часто эксплуатируется в разных средах, охватывающих экстремальные температуры (от печей до рефрижераторов), а также при высоких уровнях загрязнений из воды, водяного пара и средств очистки. Mobilgrease FM 221 and FM 222 были разработаны как средневязкие пластичные смазки, способные обеспечивать надлежащее смазывание узлов и деталей оборудования во всех этих средах. Mobilgrease FM 221 and FM 222 обладают превосходной водостойкостью, выдерживают операции периодической промывки и чистки, часто повторяющиеся в пищевой промышленности. Ингибирование коррозии является критически важным свойством для промышленности. Композиции Mobilgrease FM 221 и FM 222 содержат превосходный пакет ингибиторов коррозии, которые, в сумме водостойкими свойствами, обеспечивают защиту от коррозии. Вязкость базового масла ISO VG 220 в сочетании с превосходной стойкостью к сдвигу обеспечивает надлежащее смазывание в широком диапазоне скоростей, нагрузок и температур. Mobilgrease FM 221 and FM 222 также содержат присадки, придающие им способность выдерживать высокие нагрузки, и обеспечивающие хорошими противоизносными и защитными свойствами в условиях ударных нагрузок. Mobilgrease FM 221 and FM 222 были рассчитаны на удовлетворение многим глобальным и культурным требованиям, включая: NSF H1, зарегистрированы DIN 51825 KP1K-20 (для Mobilgrease FM 221) DIN 51825 KP2K-20 (для Mobilgrease FM 222) Kosher/Parve Halal |
| Особенности и преимущества: |
| Mobilgrease FM 221 and FM 222 относятся к серии продуктов, завоевавших мировую репутацию благодаря инновационному решению и высочайшему уровню эксплутационных свойств. Mobilgrease FM 221 and FM 222 разработаны технологами ExxonMobil и обеспечены поддержкой со стороны технического персонала нашей компании во всех регионах мира. Пластичные смазки Mobilgrease FM 221 and FM 222 разработаны специально для удовлетворения потребностей пищевой промышленности, требующей превосходной водостойкости, защиты от коррозии и способности подавать масло в зоны нагрузки в условиях высоких усилий сдвига. Эти пластичные смазки обладают следующими характерными особенностями и потенциальными преимуществами: Особенности Преимущества и выгоды Превосходные водостойкость и защита от коррозии Обеспечивает превосходную защиту оборудования во время частых операций по очистке Средневязкое базовое масло ISO 220 Средневязкое масло способно обеспечивать хорошую толщину смазочной пленки в широком диапазоне рабочих температур Превосходная стойкость к сдвиговым нагрузкам Продукт обладает превосходной стабильностью в течение продолжительного времени. Зарегистрирован NSF H1, сертифицирован по DIN 51825, Kosher/Parve, Halal Разработан для удовлетворения глобальным требованиям как многоцелевое решение для пищевой промышленности во всех регионах мира |
| Применение: |
| Пластичные смазки Mobilgrease FM 221 and FM 222 рекомендуются к применению в качестве многоцелевого смазочного материала для оборудования пищевых предприятий, где требуется регистрация по NSF H1. Пищевая промышленность охватывает производство пищевых продуктов, напитков, медицинских и упаковочных материалов в широком диапазоне культур. Продукты применяются в следующих областях: Общая смазка ротационного оборудования Подшипники конвейеров Оборудование с централизованной системой подачи смазки (FM 221) Антифрикционные роликовые подшипники в условиях тяжелых или ударных нагрузок Сцепления и направляющие (салазки) Шарнирные соединения |
| Спецификации, одобрения, уровень свойств: В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил. |
| Mobilgrease удовлетворяет требованиям следующих индустриальных и строительных спецификаций | FM 221 | FM 222 |
| NSF H1 | x | X |
| DIN 51825 KP1K -20 | x |  |
| DIN 51825 KP2K -20 |  | Х |
| Mobilgrease также обладает другими квалификационными допусками: | FM 221 | FM 222 |
| Kosher/Parve | х | Х |
| Halal | х | Х |

Типичные характеристики:

Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:

|  | Mobilgrease FM 221 | Mobilgrease FM 222 |
| --- | --- | --- |
| Класс по NLGI | 1 | 2 |
| Тип загустителя | Алюминиевый комплекс | Алюминиевый комплекс |
| Цвет, визуально | Белый | Белый |
| Пенетрация при перемешивании, 25 оС, ASTM D 217 мм/10 | 325 | 280 |
| Температура каплепадения, оС, ASTM D 2265 | 260 | 260 |
| Вязкость масла, ASTM D 445, сСт при 40 оС | 220 | 220 |
| Рабочая пенетрация, 100 000 ходов, ASTM D1831, мм/10 | +15 | +5 |
| Испытание на 4-шариковой машине трения, ASTM D 2266, диаметр пятна износа, мм | 0,50 | 0,50 |
| Коррозия, ASTM D 1743 | Выдерживает | Выдерживает |
| Коррозия на медной пластине, DIN 51811 | 1в | 1в |
| Нагрузка сваривания на ЧШМ, ASTM D 2596, кг | 315 | 315 |
| FE-9 (DIN 51821, A – без экранирования) L50>100 часов, оС | 120 | 120 |

Безопасность применения: По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.